## Slide 1
Sunan: Yrd.Doç.Dr. Murat KARACASU
ESİNKAP 6. Ar-Ge Proje Pazarı
Eskisehir Osmangazi Universitesi,
Müh.Mim.Fak.İnşaat Müh.Böl, Eskisehir, TURKİYE
Ekim 2012
Atık, Asfalt Betonu, Verimlilik

## Slide 2
ANAHATLAR
* Giriş
* Geliştirme
* Metot ve Model
* Veriler ve Örnek Çalışma
* Sonuçlar
* Öneriler
Notes: Outline of my presentation is …………………….

## Slide 3
Giriş
* Ulaştırma projelerinin çoğu kamu kaynakları ile karşılandığına göre, kaynakların etkin kullanımı şarttır.
* Ulaştırma yatırımları bölünmezlik özelliği olan büyük çaplı yatırımlardır.
* Karayolu üstyapısı ulaştırma yatırımları içerisinde önemli yer tutar..
Notes: Introduction

## Slide 4
Geliştirme
* Ulaştırma yatırımlarına yönelik kararlarda;
ve çevreyi en az kirletme
* Ekonomiklik
* Çevreyi en az kirletme
Oldukça ön plana çıkmıştır
Notes: This is necessity for democratic life.

## Slide 5
Bitümlü Sıcak Karışım(BSK) larda;
1. Bitüm (%5)
2. Agrega
(Filler, mıcır, çakıl)(%95)
Notes: Outline of my presentation is …………………….

## Slide 6
Tüm Dünyada,
* Atık malzemeler artmıştır.
* Depolama alanları sorun olmuştur.
Notes: Outline of my presentation is …………………….

## Slide 7
Seramik-fayans kullanımının ana çıkış noktası;
* Ülkemiz, kaliteli ve zengin seramik hammaddeleri kullanmakta ve dünya seramik üretiminde 9. sırada bulunmaktadır
* Ülkemizde seramik-fayans üretiminden yaklaşık % 8 oranında atık oluşmaktadır
* Bu oran birinci kalite üretim yapan fabrikalarda ortalama %13 ün üzerine çıkmaktadır
Notes: Outline of my presentation is …………………….

## Slide 8
Metot ve Model
* Bitüm miktarına dokunulmamıştır.
* Agreganın % 10, 20, 30, 40 ı oranında mermer atıkları ilave edilmiştir
Notes: Outline of my presentation is …………………….

## Slide 9
Deneysel Çalışmalar
Özellik | Deney Sonucu | Standart | Sınırlar
Spesifik Gravite, (gr/cm3) | 2.610 | ASTM C 127 | -
Su Emme, (%) | 0.23 | ASTM C 127 | <2.5
Bitüm Emme, (%) | 0.12 | ASTM C 127 | -
Aşınma, (%) | 26.4 | ASTM C 131 | <35
(Na2SO4), Dayanımı (%) | 4.2 | ASTM C 88 | <12
* Agrega özellikleri
Notes: Outline of my presentation is …………………….

## Slide 10
Deneysel Çalışmalar
* Dane Dağılımı
Notes: Outline of my presentation is …………………….

## Slide 11
Deneysel Çalışmalar
* Bitümlü bağlayıcı
Özellikler | Deney Sonucu | Standart | Sınırlar
Penetrasyon, (250C, 1/10 mm) | 61 | ASTM D 5 | 50-70
Spesifik Gravite, (gr/cm3) | 1.03 | ASTM D 70 | -
Yumuşama Noktası, (0C) | 52 | ASTM D 36 | 46-54
Isıtma Kaybı, (%) | 0.60 | ASTM D 6 | 0.5
Parlama Noktası, (0C) | 287 | ASTM D 92 | >230
Düktilite, (250C, 5 cm/dk) | >100 | ASTM D 113 | -
Notes: Outline of my presentation is …………………….

## Slide 12
Deneysel Çalışmalar
* Fayans-seramik
 | Özgül ağırlığı(gr/cm3)
Sıkı | 2.71
Poroz | 1.84

## Slide 13
Deneysel Çalışmalar
* Karışım Deneyleri
Marshall Deneyi
Notes: Outline of my presentation is …………………….

## Slide 14
Deneysel Çalışmalar
* 1150 gr lık numuneler
* %3,5-%6,5 bitüm oranı
* 160 oC deney sıcaklığı
* 75 kompaktör vuruşu
* 1 gün bekleme
* 60 oC de 45 dakika bekletme
* Marshall dayanımı belirleme
Notes: Outline of my presentation is …………………….

## Slide 15
Deneysel Çalışmalar

## Slide 16
Deney Sonuçları
50-70 | Bitüm Oranı (%) | VMA | Bitümle Dolu Boşluk Oranı (%) | Boşluk Oranı (%) | Pratik Özgül Ağırlık (gr/cm3) | Marshall Stabilite (kg) | Akma | MQ
1 | 3.5 | 17.96 | 41.67 | 10.47 | 2.29 | 1380.20 | 1.81 | 814.93
2 | 4 | 17.81 | 48.12 | 9.24 | 2.31 | 1455.78 | 2.21 | 668.08
3 | 4.5 | 17.49 | 55.32 | 7.82 | 2.33 | 1655.90 | 2.02 | 826.36
4 | 5 | 16.90 | 64.06 | 6.08 | 2.35 | 1690.44 | 1.96 | 890.05
5 | 5.5 | 16.12 | 74.58 | 4.10 | 2.39 | 1716.42 | 2.14 | 800.61
6 | 6 | 15.85 | 83.02 | 2.69 | 2.41 | 1708.17 | 2.55 | 669.25
7 | 6.5 | 16.25 | 87.29 | 2.06 | 2.41 | 1431.20 | 3.42 | 420.62

## Slide 17
* Bitüm miktarı-boşluk oranı
Deney Sonuçları
Chart: Bitüm Oranı, %
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
 | 10.4734 | 9.2381 | 7.8159 | 6.0779 | 4.0971 | 2.6893 | 2.0633

## Slide 18
* Bitüm miktarı-Pratik özgül ağırlık
Deney Sonuçları
Chart: Bitüm Oranı, %
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
Hacim Özgül Ağırlığı | 2.2899 | 2.3052 | 2.3251 | 2.3528 | 2.3864 | 2.4055 | 2.4053

## Slide 19
* Bitüm miktarı-Bitümle dolu boşluk oranı
Deney Sonuçları
Chart: Bitüm Oranı, %
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
 | 41.6671 | 48.1159 | 55.3214 | 64.061 | 74.5758 | 83.0206 | 87.2949

## Slide 20
* Bitüm miktarı-Marshall Dayanımı
Deney Sonuçları
Chart: Bitüm Oranı, %
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
Marshall Stabilitesi | 1380.197 | 1455.7835 | 1655.8961 | 1690.444 | 1716.4176 | 1708.1661 | 1431.1994

## Slide 21
* Ortalama Bitüm Oranı
Deney Sonuçları
Deney Adı | Bitüm Oranı (%)
Pratik özgül ağırlık | 6.50
Marshall Dayanımı | 5.19
Boşluk oranı | 5.66
Bitümle dolu boşluk oranı | 5.32
ORTALAMA | 5.50

## Slide 22
* Bitüm miktarı-Akma
Deney Sonuçları
Chart: Bitüm Oranı, %
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
Akma | 1.8087 | 2.2053 | 2.018 | 1.9587 | 2.1443 | 2.554 | 3.4193

## Slide 23
* Dayanım
Deney Sonuçları

## Slide 24
* Boşluk oranı
Deney Sonuçları

## Slide 25
SONUÇ ve ÖNERİLER:
* Fayans-mermer atıkları normal agregalara yakın dayanım sağlamaktadır.
* BSK larda fayans atıkları kullanılabilir.
* Fayans-mermer atıkları aşınma tabakası olarak kullanılmasa bile, düşük standartlı yollarda kullanılabilir.

## Slide 26
SONUÇ ve ÖNERİLER:
15.000 km yol. 20 m*12cm için 90.000.000 ton malzeme gerekir. Fayans atıkları agrega yerine kullanılabilir.

## Slide 27
SONUÇ ve ÖNERİLER:
* Fayans ve seramikte yüzey düzgünlüğü çekme dayanımını azaltmaktadır. Kayma dayanımı düşmektedir.
Düşük dayanım gerektiren yollarda kullanılabilir.

## Slide 28
SONUÇ ve ÖNERİLER:
* Kullanılan bitüm miktarı normale göre daha fazla olduğundan ekonomiklik konusunda dikkatli hesap yapılmalıdır.
Kaynakların etkin kullanımı sağlanmış olur.

## Slide 29
SUNUM SONU
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Yard. Doç. Dr. Murat KARACASU
Eskisehir Osmangazi Universitesi
Müh.Mim.Fak.İnşaat Müh. Bölümü
26480 Eskişehir, TURKİYE
e-mail: muratk@ogu.edu.tr